中國大陸----食品器具容器包裝衛生標準

| 樣品材質 | 參考標準 | 測試項目 | 樣品量 |
| --- | --- | --- | --- |
| ABS苯烯晴－丁二烯－苯乙烯成品 | GB17326 | 高錳酸鉀消耗量 | 1pcs |
|  |  | 重金屬（以鉛計） | 1pcs |
|  |  | 蒸餾水中蒸發殘渣 | 4pcs |
|  |  | 20％乙醇中蒸發殘渣 |  |
|  |  | 4％醋酸中蒸發殘渣 |  |
|  |  | 正己烷中蒸發殘渣 |  |
|  |  | 丙烯晴單體 |  |
| AS 成型品苯烯晴－苯乙烯成品 | GB 17327 | 高錳酸鉀消耗量 | 4pcs |
|  |  | 重金屬（以鉛計） |  |
|  |  | 蒸餾水中蒸發殘渣 |  |
|  |  | 20％乙醇中蒸發殘渣 |  |
|  |  | 4％醋酸中蒸發殘渣 |  |
|  |  | 正己烷中蒸發殘渣 |  |
|  |  | 丙烯晴單體 |  |
| Coposite Laminate複合食品包裝袋 | GB9683-88，GB/T 5009.119-2003 | 高錳酸鉀消耗量 | 6pcs |
|  |  | 重金屬（以鉛計） |  |
|  |  | 甲苯二胺 |  |
|  |  | 4％醋酸中蒸發殘渣 |  |
|  |  | 65％乙醇中蒸發殘渣 |  |
|  |  | 正己烷中蒸發殘渣 |  |
|  |  | 感官(浸泡液) | 3pcs |
| PE/OP聚乙烯成品 | GB9687，GB/T5009.60-2003 | 高錳酸鉀消耗量 | 5pcs |
|  |  | 重金屬（以鉛計） |  |
|  |  | 4％醋酸中蒸發殘渣 |  |
|  |  | 65％乙醇中蒸發殘渣 |  |
|  |  | 正己烷中蒸發殘渣 |  |
|  |  | 浸泡液顏色遷移 | 6pcs |
|  |  | 乙醇中顏色遷移 |  |
|  |  | 油中顏色遷移 |  |
| PE聚乙烯樹脂 | GB9691-88 | 乾燥失重 | 30g |
|  |  | 灼燒殘渣 | 60g |
|  |  | 正己烷提取物 | 40g |
| 4.PET聚對苯二甲酸乙二醇酯成品 | GB13113 | 高錳酸鉀消耗量 | 6pcs |
|  |  | 重金屬（以鉛計） |  |
|  |  | 蒸餾水中蒸發殘渣 |  |
|  |  | 4％醋酸中蒸發殘渣 |  |
|  |  | 65％乙醇中蒸發殘渣 |  |
|  |  | 正己烷中蒸發殘渣 |  |
|  |  | Sb萃取量 | 5pcs |
|  |  | 乙醇中顏色遷移 | 6pcs |
|  |  | 油中顏色遷移 |  |
|  |  | 浸泡液顏色遷移 |  |
| PET聚對苯二甲酸乙二醇酯樹脂原料 | GB13114 | Pb萃取量 | 5g |
|  |  | Sb萃取量 | 4g |
|  |  | 水回流中提取 | 5g |
|  |  | 65%乙醇中回流提取 | 5g |
|  |  | 4%乙酸中回流提取 | 5g |
|  |  | 正己烷中回流提取 | 5g |
| PP聚丙烯成品 | GB9688 | 高錳酸鉀消耗量 | 4pcs |
|  |  | 重金屬（以鉛計） |  |
|  |  | 4％醋酸中蒸發殘渣 |  |
|  |  | 正己烷中蒸發殘渣 |  |
|  |  | 乙醇中顏色遷移 | 6pcs |
|  |  | 油中顏色遷移 |  |
|  |  | 浸泡液顏色遷移 |  |
| PP聚丙烯樹脂 | GB9693-88 | 正己烷提取物 | 40g |
|  |  | 乾燥失重 | 6個 |
| PVC聚氯乙烯成品 | GB9681 | 高錳酸鉀消耗量 | 5pcs |
|  |  | 重金屬（以鉛計） |  |
|  |  | 20％乙醇中蒸發殘渣 |  |
|  |  | 4％醋酸中蒸發殘渣 |  |
|  |  | 正己烷中蒸發殘渣 |  |
|  |  | 油中顏色遷移 | 4pcs |
|  |  | 浸泡液顏色遷移 |  |
|  |  | 氯乙烯單體 | 1pcs |
| melamine密胺成品 | GB 9690－2009 | 高錳酸鉀消耗量 | 5pcs |
|  |  | 重金屬（以鉛計） |  |
|  |  | 蒸餾水中蒸發殘渣 |  |
|  |  | 甲醛 |  |
|  |  | 溶出三聚氰胺 |  |
|  |  | 乙醇中顏色遷移 | 6pcs |
|  |  | 油中顏色遷移 |  |
|  |  | 浸泡液顏色遷移 |  |
| PS聚苯乙烯成品 | GB9689 | 高錳酸鉀消耗量 | 4pcs |
|  |  | 重金屬（以鉛計） |  |
|  |  | 4％醋酸中蒸發殘渣 |  |
|  |  | 65％乙醇中蒸發殘渣 |  |
|  |  | 乙醇中顏色遷移 | 6pcs |
|  |  | 油中顏色遷移 |  |
|  |  | 浸泡液顏色遷移 |  |
| PS聚苯乙烯樹脂 | GB 5009.59-2003 GB 9692-88 | 1.乾燥失重 2.揮發物 3.苯乙烯 4.乙苯 5.正己烷提取物 | 20g |
| Nylon成品尼龍 | GB16332 | 高錳酸鉀消耗量 | 6pcs |
|  |  | 重金屬（以鉛計） |  |
|  |  | 蒸餾水中蒸發殘渣 |  |
|  |  | 20％乙醇中蒸發殘渣 |  |
|  |  | 4％醋酸中蒸發殘渣 |  |
|  |  | 正己烷中蒸發殘渣 |  |
|  |  | 乙醇中顏色遷移 | 6 pcs |
|  |  | 油中顏色遷移 |  |
|  |  | 浸泡液顏色遷移 |  |
|  |  | 己內醯胺 | 20g |
| Nylon 6 樹脂 | GB/T 5009.125-2003, GB16331-1996 | 己內醯胺 | 20g |
| rubber橡膠成品 | GB4806.1 （如客戶申請，矽橡膠也可參考此標準） | 蒸餾水中蒸發殘渣 | 4pcs |
|  |  | 4％醋酸中蒸發殘渣 |  |
|  |  | 65％乙醇中蒸發殘渣 |  |
|  |  | 正己烷中蒸發殘渣 |  |
|  |  | 感官浸泡（水、4%乙酸、65%乙醇，正己烷） | 4pcs |
|  |  | 高錳酸鉀消耗量 | 1 pcs |
|  |  | 重金屬（以鉛計） | 1 pcs |
|  |  | 溶出鋅Zn | 1 pcs |
|  |  | 殘留丙烯晴（僅對含丙烯晴橡膠） | 20g |
| rubber nipple（橡膠奶嘴） | GB 4806.2 | 蒸餾水中蒸發殘渣 | 1 pcs |
|  |  | 4％醋酸中蒸發殘渣 | 1pcs |
|  |  | 高錳酸鉀消耗量 | 1 pcs |
|  |  | 重金屬（以鉛計） | 1 pcs |
|  |  | 溶出鋅Zn | 1 pcs |
|  |  | 浸泡感官（4%乙酸） | 2pcs |
| stainless不銹鋼食具容器 | GB 9684, GB/T5009.81-2003 | Pb, Cd, Cr, As, Ni（4% acetic acid）金屬元素分析 | 3pcs |
| Aluminum鋁製品 | GB 11333 | Pb, Cd, Zn, As（4% acetic acid）金屬元素分析 | 3 pcs |
|  |  | 感官(浸泡) | 1pcs |
| 食品容器包裝材料用添加劑使用衛生標準 | GB 9685-2008 | —— |  |
| 食品包裝用原紙衛生標準 | GB 11680-89 | 鉛（以Pb計） | 5g |
|  |  | 砷（以As計） |  |
|  |  | 螢光性物質 254nm及365nm(分包食品實驗室) | 5pcs |
|  |  | 脫色試驗（水、正己烷） | 2pcs |
|  |  | 致病菌 （是指腸道致病菌、致病性球菌） | 100g |
|  |  | 大腸菌群 |  |
| 食品容器內壁聚四氟乙烯塗料 | GB 11678 | 蒸餾水中蒸發殘渣 | 1 pcs |
|  |  | 4％醋酸中蒸發殘渣 | 1pcs |
|  |  | 正己烷中蒸發殘渣 | 1 pcs |
|  |  | 高錳酸鉀消耗量 | 1pcs |
|  |  | 鉻 | 1pcs |
|  |  | 浸泡感官（4%乙酸、正己烷） | 3pcs |
|  |  | 氟 | 1pcs |
| 植物纖維素類食品容器 | GB 19305 | 浸泡感官（水、4%乙酸、20%乙醇，正己烷） | 4pcs |
|  |  | 蒸發殘渣（水、4%乙酸、20%乙醇，正己烷） | 4pcs |
|  |  | 高錳酸鉀消耗量 | 1pcs |
|  |  | 重金屬以鉛計 | 1pcs |
|  |  | 顏色遷移（乙醇、油、浸泡液） | 6pcs |
|  |  | 螢光物質(254nm and 365nm) | 5pcs（1pcs>100cm2） |
|  |  | 大腸菌群 | 100g(樣品需密封) |
|  |  | 黴菌 |  |
|  |  | 致病菌: ----沙門氏菌 ----志賀氏菌 ----金黃色葡萄球菌 ----溶血性鏈球菌 | 100g (樣品需密封) |
| 玻璃纖維增強不飽和聚酯樹脂 | GB/T 14354-1993 | 1.蒸發殘渣（65%乙醇浸泡液，4％乙酸浸泡液，正己烷浸泡液） 2.高錳酸鉀消耗量 3.重金屬（Pb） 4.乙苯類化合物（以苯乙烯計） | 6pcs |
| 木筷/竹筷 | GB 19790-2005 | 1.大腸菌群（MPN/50cm2） 2.致病菌（是指腸道致病菌、致病性球菌） 3.黴菌（cfu/g） 4.二氧化硫浸出量 | 5pcs |
| 聚碳酸酯 | GB 14942-94 | 1、感官 2、蒸發殘渣（4%乙酸） 3、蒸發殘渣（20%乙醇） 4、蒸發殘渣（正己烷） 5、蒸發殘渣（蒸餾水） 6、高錳酸鉀消耗量（水） 7、重金屬以鉛計（4%乙酸） 8、酚（蒸餾水） 9、脫色試驗(乙醇) 10、脫色試驗(油脂) 11、脫色試驗(浸泡液) | 11pcs |
| 環氧酚醛樹脂塗料 | GB 4805-94 | 樹脂和塗料： 1、感官 2、遊離酚（酚醛樹脂） 3、遊離酚（環氧酚醛塗料） 塗膜： 1、感官 2、游離酚（水） 3、甲醛（水） 4、高錳酸鉀消耗量 5、蒸發殘渣（4%乙酸） 6、蒸發殘渣（20%乙醇） 7、蒸發殘渣（正己烷） 8、蒸發殘渣（水） | 10pcs |
| 過氯乙烯內壁塗料 | GB 7105-86 | 1.蒸發殘渣（4％乙酸浸泡液，65％乙醇浸泡液） 2.高錳酸鉀消耗量 3.Pb 4.As 5.氯乙烯單體殘留量 | 6pcs |
| 內壁聚醯胺環氧樹脂塗料 | GB 9686-88 | 1.蒸發殘渣（4％乙酸浸泡液，65％乙醇浸泡液，正己烷浸泡液） 2.高錳酸鉀消耗量 3.重金屬（Pb） | 5pcs |
| 不飽和聚酯樹脂及其玻璃鋼製品 | GB 13115-91 | 1.蒸發殘渣（65%乙醇浸泡液，4％乙酸浸泡液，正己烷浸泡液） 2.高錳酸鉀消耗量 3.重金屬（Pb） 4.乙苯類化合物（以苯乙烯計） | 6pcs |
| 聚碳酸酯樹脂 | GB 13116-91 | 1.蒸發殘渣（水浸泡液，20%乙醇浸泡液，4％乙酸浸泡液，正己烷浸泡液） 2.高錳酸鉀消耗量 3.重金屬（Pb） 4.酚 | 7pcs |
| 聚氯乙烯瓶蓋墊片及粒料 | GB 14944-94 | 1.蒸發殘渣（水浸泡液，20%乙醇浸泡液，4％乙酸浸泡液，65%乙醇浸泡液） 2.高錳酸鉀消耗量 3.重金屬（Pb） 4.氯乙烯單體殘留量 | 7pcs |
| 食品容器、包裝材料用偏氯乙烯-氯乙烯共聚樹脂衛生標準 | GB 15204-94 | 偏氯乙烯單體殘留量 | 2pcs |
|  |  | 氯乙烯單體殘留量 |  |
| 食品容器漆酚塗料衛生標準 GB9680-88 | GB9680-88 | 蒸發殘渣，mg/L（蒸餾水浸泡液，60℃，2h； 65%乙醇浸泡液，60℃，2h；4%乙酸浸泡液，60℃，2h； 正己烷浸泡液，60℃，2h；） | 12pcs |
|  |  | 高錳酸鉀消耗量（蒸餾水浸泡液，60℃，2h） |  |
|  |  | 重金屬（以Pb計）（4%乙酸浸泡液，60℃，2h） |  |
|  |  | 甲醛（ 4%乙酸浸泡液，60℃，2h） |  |
|  |  | 游離酚（蒸餾水浸泡液，95℃，30min） |  |
| 液體食品保鮮包裝用紙基複合材料 GB18706-2008 | GB18706-2008 | 溶劑殘留總量 |  |
|  |  | 苯類殘留量 |  |
|  |  | 菌落總數 |  |
|  |  | 大腸菌群 |  |
|  |  | 致病菌 （是指腸道致病菌、致病性球菌） |  |
|  |  | 黴菌 |  |
|  |  | 阻隔層具體材料 |  |
|  |  | 紙張採用GB 11680 |  |
|  |  | 物理測試 |  |
|  |  | 鋁和鋁合金箔（8006，8011A,8079成分分析 GB 3198-2003),其他牌號按照GB 3190-1996進行分析 |  |
| 液體食品無菌包裝用紙基複合材料 | GB 18192-2008 | 外觀品質 |  |
|  |  | 捲筒品質 |  |
|  |  | 尺寸偏差 |  |
|  |  | 內層塑膠膜定量 |  |
|  |  | 物理性能 |  |
|  |  | 內層聚乙烯材料（參考GB 9687） |  |
|  |  | 材料用添加劑（參考GB 9685） |  |
|  |  | 溶劑殘留量 |  |
|  |  | 苯類殘留量 |  |
| 包裝用塑膠複合膜、袋幹法複合、擠出複合標準 | GB/T 10004-2008 | 外觀 |  |
|  |  | 印刷品質 |  |
|  |  | 尺寸偏差 |  |
|  |  | 物理力學性能 |  |
|  |  | 衛生指標（參考GBB 9683） |  |
|  |  | 溶劑殘留量 |  |
|  |  | Pb+Cd+Hg+Cr6+ |  |
|  |  | 墨水、膠水、基材Pb+Cd+Hg+Cr6+PBB+PBDE |  |
| 食品用塑膠自粘保鮮膜 | GB 10457-2009 | 原料 |  |
|  |  | 顏色 |  |
|  |  | 尺寸和品質偏差 |  |
|  |  | 外觀 |  |
|  |  | 物理力學性能 |  |
|  |  | 聚乙烯（參考GB 9687） |  |
|  |  | 聚氯乙烯（參考GB 9681） |  |
|  |  | 聚偏二氯乙烯（參考GB/T 17030）： 助劑（參考GB 9685） 偏氯乙烯、氯乙烯（參考GB 15204） 蒸發殘渣（蒸餾水、4%乙酸、20%乙醇、正己烷） 高錳酸鉀消耗量（蒸餾水） 重金屬（4%乙酸） 脫色試驗（浸泡液） 溶劑殘留 苯類殘留 |  |
| 塑膠一次性餐飲具通用技術要求 | GB 18006.1-2009 | 原料 |  |
|  |  | 添加劑 |  |
|  |  | 感官 |  |
|  |  | 使用性能 |  |
|  |  | 含水量（天然材料要求） |  |
|  |  | 生物分解性能 |  |
|  |  | 澱粉含量（澱粉基塑膠要求） |  |
|  |  | 添加劑（參考GB 9685） |  |
|  |  | 聚乙烯材質（參考 GB 9687） |  |
|  |  | 聚丙烯材質（參考 GB 9688） |  |
|  |  | 聚氯乙烯材質（參考GB 9681） |  |
|  |  | 聚苯乙烯材質（參考GB 9689） |  |
|  |  | 聚對苯二乙酸乙二醇酯材質（參考 GB 13113） |  |
|  |  | 一次性植物纖維材質（參考GB 19305） |  |
|  |  | 澱粉基材質： 蒸發參照（蒸餾水、4%乙酸、65%乙醇、正己烷） 重金屬（4%乙酸）：以Pb計 重金屬（4%乙酸）：以As計 脫色試驗（乙醇、冷餐油、浸泡液） |  |
|  |  | 無成型品標準材質： 蒸發參照（蒸餾水、4%乙酸、65%乙醇、正己烷） 重金屬（4%乙酸）：以Pb計 重金屬（4%乙酸）：以As計 脫色試驗（乙醇、冷餐油、浸泡液） |  |
|  |  | 大腸桿菌 |  |
|  |  | 致病菌 |  |
| 限制商品過度包裝要求 食品和化妝品 | GB 23350-2009 |  |  |