日本---食品器具容器包裝衛生標準

| 材料名稱 | 檢測項目 | 限量 | 參考標準 |
| --- | --- | --- | --- |
| 塑膠：酚樹脂、三聚氰胺製品 | 鉛 | 100µg/g樣品 | Ministry of Health and Welfare Notice No.370, No. 499 |
|  | 鎘 | 100µg/g樣品 |  |
|  | 甲醛 | 水,60℃,30min：陰性 |  |
|  | 苯酚 | 水,60℃,30min：≤5µg/ml |  |
|  | 蒸發殘渣 | 正庚烷,25℃,1hr：≤30µg/ml |  |
|  |  | 20% 乙醇 , 60 ℃ ,30min ：≤30µg/ml |  |
|  |  | 4%乙酸， 60℃,30min： ≤30µg/m |  |
|  |  | 水，60℃,30min：≤30µg/ml |  |
|  | 重金屬(以Pb 計) | 4%乙酸,60℃,30min：≤1µg/m |  |
| 塑膠：甲醛合成樹脂 | 鉛 | 100µg/g樣品 | Ministry of Health and Welfare Notice No.370, No. 499 |
|  | 鎘 | 100µg/g樣品 |  |
|  | 蒸發殘渣 | 4%乙酸， 60℃,30min： ≤30µg/ml |  |
|  | 重金屬(以Pb 計) | 4%乙酸,60℃,30min：≤1µg/ml |  |
|  | 高錳酸鉀消耗量 | 水,60℃,30min：≤10µg/ml |  |
|  | 甲醛 | 水,60℃,30min：陰性 |  |
|  | 苯酚 | 水,60℃,30min：陰性 |  |
| 塑膠：聚氯乙烯製品（PVC） | 鉛 | 100µg/g樣品 | Ministry of Health and Welfare Notice No.370, No. 499 |
|  | 鎘 | 100µg/g樣品 |  |
|  | 蒸發殘渣 | 正庚烷,25℃,1hr：≤150µg/ml |  |
|  |  | 20% 乙醇 , 60 ℃ ,30min ： |  |
|  | 重金屬(以Pb 計) | 4%乙酸， 60℃,30min： ≤30µg/m |  |
|  | 高錳酸鉀消耗量 | 水，60℃,30min：≤30µg/ml |  |
|  | DEHA(己二酸二(2-乙基)己酯)* | 4%乙酸,60℃,30min：≤1µg/m |  |
|  |  | 水,60℃,30min：≤10µg/ml |  |
|  | 氯乙烯單體 | 不得檢出 | Ministry of Health and Welfare Notice No.370, No. 499 |
|  | 二丁錫(以二丁基錫氯計) | ≤1.0µg/g |  |
|  |  | ≤50µg/g |  |
|  | 磷酸甲苯酯類 | ≤1mg/g |  |
| 塑膠:聚丙烯、聚乙烯製品 | 鉛 | 鉛 100µg/g樣品 | Ministry of Health and Welfare Notice No.370, No. 499 |
|  | 鎘 | 鎘 100µg/g樣品 |  |
|  | 蒸發殘渣 | 正庚烷,25℃,1hr： ≤30µg/ml （使 用條件≤100℃時,限量為： ≤150µg/ml） |  |
|  |  | 20% 乙醇 , 60 ℃ ,30min ： ≤30µg/ml |  |
|  |  | 4%乙酸， 60℃,30min： ≤30µg/m |  |
|  |  | 水，60℃,30min：≤30µg/m |  |
|  | 重金屬(以Pb 計) | 4%乙酸,60℃,30min：≤1µg/ml |  |
|  | 高錳酸鉀消耗量 | 水,60℃,30min：≤10µg/ml |  |
| 塑膠：聚苯乙烯 製品（PS) | 鉛 | 100µg/g樣品 | Ministry of Health and Welfare Notice No.370, No. 499 |
|  | 鎘 | 100µg/g樣品 |  |
|  | 蒸發殘渣 | 正庚烷,25℃,1hr：≤240µg/ml |  |
|  |  | 20% 乙醇 , 60 ℃ ,30min ： ≤30µg/ml |  |
|  |  | 4%乙酸， 60℃,30min： ≤30µg/ml |  |
|  |  | 水，60℃,30min：≤30µg/ml |  |
|  | 重金屬(以Pb 計) | 4%乙酸,60℃,30min：≤1µg/ml |  |
|  | 高錳酸鉀消耗量 | 水,60℃,30min：≤10µg/ml |  |
|  | 苯乙烯 | ≤1mg/g |  |
|  | 乙苯 | ≤1mg/g |  |
|  | 總揮發性物質（苯乙烯、甲苯、乙苯、異丙苯、正丙苯） | ≤5mg/g(當製品是聚苯乙烯泡沫 時，限量為≤2mg/g) |  |
| 塑膠：聚偏氯乙 烯（PVDC） | 鉛 | 100µg/g樣品 | Ministry of Health and Welfare Notice No.370, No. 499 |
|  | 鎘 | 100µg/g樣品 |  |
|  | 蒸發殘渣 | 正庚烷,25℃,1hr：≤240µg/ml |  |
|  |  | 20% 乙醇 , 60 ℃ ,30min ： ≤30µg/ml |  |
|  |  | 4%乙酸， 60℃,30min： ≤30µg/ml |  |
|  |  | 水，60℃,30min：≤30µg/ml |  |
|  | 重金屬(以Pb 計) | 4%乙酸,60℃,30min：≤1µg/ml |  |
|  | 高錳酸鉀消耗量 | 水,60℃,30min：≤10µg/ml |  |
|  | 鋇 | ≤100µg/g |  |
|  | 偏氯乙烯單體 | ≤6µg/g |  |
| 塑膠：聚對苯二 甲酸乙二醇酯 (PET) 塑膠：聚對苯二 甲酸乙二醇酯 (PET) | 鉛 | 100µg/g樣品 | Ministry of Health and Welfare Notice No.370, No. 499 |
|  | 鎘 | 100µg/g樣品 |  |
|  | 蒸發殘渣 | 正庚烷,25℃,1hr：≤240µg/ml |  |
|  |  | 20% 乙醇 , 60 ℃ ,30min ： ≤30µg/ml |  |
|  |  | 4%乙酸， 60℃,30min： ≤30µg/ml |  |
|  |  | 水，60℃,30min：≤30µg/ml |  |
|  | 重金屬(以Pb 計) | 4%乙酸,60℃,30min：≤1µg/ml |  |
|  | 高錳酸鉀消耗量 | 水,60℃,30min：≤10µg/ml |  |
|  | 銻 | 4% 乙酸 ,60 ℃ ,30min ：≤0.05µg/ml |  |
|  | 鍺 | 4% 乙酸 ,60 ℃ ,30min ：≤0.1µg/ml |  |
| 塑膠：聚甲基丙 烯酸甲酯 （PMMA） 壓克力 | 鉛 | 100µg/g樣品 | Ministry of Health and Welfare Notice No.370, No. 499 |
|  | 鎘 | 100µg/g樣品 |  |
|  | 蒸發殘渣 | 正庚烷,25℃,1hr：≤240µg/ml |  |
|  |  | 20% 乙醇 , 60 ℃ ,30min ： ≤30µg/ml |  |
|  |  | 4%乙酸， 60℃,30min： ≤30µg/ml |  |
|  |  | 水，60℃,30min：≤30µg/ml |  |
|  | 重金屬(以Pb 計) | 4%乙酸,60℃,30min：≤1µg/ml |  |
|  | 高錳酸鉀消耗量 | 水,60℃,30min：≤10µg/ml |  |
|  | 甲基丙烯酸甲酯 | 20% 乙醇 , 60 ℃ ,30min ：≤15µg/ml |  |
| 尼龍製品 | 鉛 | 100µg/g樣品 | Ministry of Health and Welfare Notice No.370, No. 499 |
|  | 鎘 | 100µg/g樣品 |  |
|  | 蒸發殘渣 | 正庚烷,25℃,1hr：≤30µg/ml |  |
|  |  | 20% 乙醇 , 60 ℃ ,30min ：≤30µg/ml |  |
|  |  | 4%乙酸， 60℃,30min： ≤30µg/m |  |
|  |  | 水，60℃,30min：≤30µg/ml |  |
|  | 重金屬(以Pb 計) | 4%乙酸,60℃,30min：≤1µg/m |  |
|  | 高錳酸鉀消耗量 | 水,60℃,30min：≤10µg/ml |  |
|  | 己內醯胺 | 20% 乙醇 , 60 ℃ ,30min ：≤15µg/ml |  |
| 塑膠：聚甲基戊 烯（PMP） | 鉛 | 100µg/g樣品 | Ministry of Health and Welfare Notice No.370, No. 499 |
|  | 鎘 | 100µg/g樣品 |  |
|  | 蒸發殘渣 | 正庚烷,25℃,1hr：≤120µg/ml |  |
|  |  | 20% 乙醇 , 60 ℃ ,30min ：≤30µg/ml |  |
|  |  | 4%乙酸， 60℃,30min： ≤30µg/ml |  |
|  |  | 水，60℃,30min：≤30µg/ml |  |
|  | 重金屬(以Pb 計) | 4%乙酸,60℃,30min：≤1µg/ml |  |
|  | 高錳酸鉀消耗量 | 水,60℃,30min：≤10µg/ml |  |
| 塑膠：聚碳酸酯 製品(PC) | 鉛 | 100µg/g樣品 | Ministry of Health and Welfare Notice No.370, No. 499 |
|  | 鎘 | 100µg/g樣品 |  |
|  | 蒸發殘渣 | 正庚烷,25℃,1hr：≤30µg/ml |  |
|  |  | 20% 乙醇 , 60 ℃ ,30min ：≤30µg/ml |  |
|  |  | 4%乙酸， 60℃,30min： ≤30µg/ml |  |
|  |  | 水，60℃,30min：≤30µg/ml |  |
|  | 重金屬(以Pb 計) | 4%乙酸,60℃,30min：≤1µg/ml |  |
|  | 高錳酸鉀消耗量 | 水,60℃,30min：≤10µg/ml |  |
|  | 雙酚A遷移量 | 正庚烷,25℃,1hr：≤2.5µg/ml |  |
|  |  | 20% 乙醇 , 60 ℃ ,30min ：≤2.5µg/ml |  |
|  |  | 4% 乙酸， 60 ℃ ,30min ：≤2.5µg/ml |  |
|  |  | 水，60℃,30min：≤2.5µg/ml |  |
|  | 雙酚A含量 | ≤500µg/g |  |
|  | 碳酸二苯酯 | ≤500µg/g |  |
|  | 胺類(三乙胺、三丁胺） | ≤1µg/g |  |
| 塑膠：聚乙烯醇 製品（PVA) | 鉛 | 100µg/g樣品 | Ministry of Health and Welfare Notice No.370, No. 499 |
|  | 鎘 | 100µg/g樣品 |  |
|  | 蒸發殘渣 | 正庚烷,25℃,1hr：≤30µg/ml |  |
|  |  | 20% 乙醇 , 60 ℃ ,30min ：≤30µg/ml |  |
|  |  | 4%乙酸， 60℃,30min： ≤30µg/ml |  |
|  |  | 水，60℃,30min：≤30µg/ml |  |
|  | 重金屬(以Pb 計) | 4%乙酸,60℃,30min：≤1µg/ml |  |
|  | 高錳酸鉀消耗量 | 水,60℃,30min：≤10µg/ml |  |
| 非奶嘴橡膠製品 | 蒸發殘渣 | 水，60℃,30min：≤60µg/ml | Ministry of Health and Welfare Notice No.370, No. 499 |
|  |  | 20% 乙醇 , 60 ℃ ,30min ：≤60µg/ml |  |
|  |  | 4%乙酸， 60℃,30min： ≤60µg/ml |  |
|  | 重金屬(以Pb 計) | 4%乙酸,60℃,30min：≤1µg/ml |  |
|  | 甲醛 | 水,60℃,30min：陰性 |  |
|  | 酚 | 水,60℃,30min：≤5µg/ml |  |
|  | 鋅 | 4%乙酸,60℃,30min：≤15µg/ml |  |
|  | 鎘 | ≤100µg/g |  |
|  | 鉛 | ≤100µg/g |  |
|  | 2-巰基咪唑（僅限於含氯橡膠） | 陰性 |  |
| 橡膠奶嘴 | 蒸發殘渣 | 水，40℃,24hr：≤40µg/ml | Ministry of Health and Welfare Notice No.370, No. 499 |
|  |  | 正庚烷,25℃,1hr：≤30µg/ml |  |
|  |  | 20% 乙醇 , 60 ℃ ,30min ：≤30µg/ml |  |
|  |  | 4%乙酸， 60℃,30min： ≤30µg/ml |  |
|  | 重金屬(以Pb 計) | 4%乙酸,40℃,24hr：≤1µg/ml |  |
|  | 甲醛 | 水,40℃,24hr：陰性 |  |
|  | 苯酚 | 水,40℃,24hr：≤5µg/ml |  |
|  | 鋅 | 4%乙酸,40℃,24hr：≤1µg/ml |  |
|  | 鎘 | ≤10µg/g |  |
|  | 鉛 | ≤10µg/g |  |
|  | 鎘 | 水，60℃,30min：≤0.1µg/ml |  |
|  |  | 0.5%乙酸，60℃,30min：≤0.1µg/ml |  |
|  | 鉛 | 水，60℃,30min：≤0.4µg/ml |  |
|  |  | 0.5%乙酸，60℃,30min：≤0.4µg/ml |  |
|  | 甲醛 | 水,60℃,30min：陰性 |  |
|  | 苯酚 | 水,60℃,30min：≤5µg/ml |  |
|  | 蒸發殘渣 | 正庚烷,25℃,1hr：≤30 µg/ml |  |
|  | 氯乙烯遷移量 | 乙醇,≤5℃，24hr：≤0.05µg/ml |  |
|  | 環氧氯丙烷epichlorohydrin | 戊烷,25℃,2hr：≤0.5µg/ml |  |
| 玻璃、陶瓷製品 | 深度≥2.5cm且容積＜1.1L: |  |  |
|  | 鉛 | 4%乙酸,室溫 24hr（暗處):≤5µg/ml |  |
|  | 鎘 | 4%乙酸,室溫 24hr（暗處):≤0.5µg/ml |  |
|  | 深度≥2.5cm且容積≥1.1L: |  |  |
|  | 鉛 | 4%乙酸,室溫 24hr（暗處):≤2.5µg/ml |  |
|  | 鎘 | 4%乙酸,室溫 24hr（暗處):≤0.25µg/ml |  |
|  | 深度＜2.5cm 器皿（不可灌注液體的）： |  |  |
|  | 鉛 | 4%乙酸,室溫 24hr（暗處)：≤17µg/cm2 |  |
|  | 鎘 | 4%乙酸,室溫 24hr（暗處)：≤1.7µg/cm2 |  |
| 金屬罐製品（除盛裝幹性食品製品外） | 砷（以As2O3計） | 水，60℃,30min：≤0.2µg/ml | 使用溫度＞100度時，0.5%乙酸的浸泡條件為：95℃,30min |
|  |  | 0.5%乙酸，60℃,30min：≤0.2µg/ml |  |
|  | 鎘 | 水，60℃,30min：≤0.1µg/ml |  |
|  |  | 0.5%乙酸，60℃,30min：≤0.1µg/ml |  |
|  | 鉛 | 水，60℃,30min：≤0.4µg/ml |  |
|  |  | 0.5%乙酸，60℃,30min：≤0.4µg/ml |  |
|  | 甲醛 | 水,60℃,30min：陰性 | 僅對有合成樹脂塗層的製品 |
|  | 苯酚 | 水,60℃,30min：≤5µg/ml |  |
|  | 蒸發殘渣 | 正庚烷,25℃,1hr：≤30 µg/ml |  |
|  |  | 20%乙醇, 60℃,30min：≤30µg/ml |  |
|  |  | 4%乙酸，60℃,30min：≤30µg/ml |  |
|  |  | 水，60℃,30min：≤30µg/ml |  |
|  | 氯乙烯遷移量 | 乙醇,≤5℃，24hr：≤0.05µg/ml |  |
|  | 環氧氯丙烷epichlorohydrin | 戊烷,25℃,2hr：≤0.5µg/ml |  |